LOTE 1.- SUMINISTRO DE CUBOS DOMICILIARIOS PARA EL DEPÓSITO DE LAS DIFERENTES FRACCIONES A ENTREGAR EN LA RECOGIDA DOMICILIARIA PUERTA A PUERTA.

L1.0.- ANTECEDENTES.

Se redacta el presente pliego de características técnicas para la adquisición de los cubos necesarios para suministrar a las viviendas en la implantación de la recogida selectiva de residuos “puerta a puerta” en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En el presente documento se especifican las características técnicas a cumplir por los ofertantes.

L.1.1.- DEFINICIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO.

Se incluirán en el suministro a realizar con el presente lote, los tres cubos que se facilitarán por vivienda, y que se describen a continuación:

- Suministro de cubos aireados de 10 litros para el depósito y almacenamiento de la materia orgánica recogida selectivamente, en las viviendas.

- Suministro de cubos de 20 litros, para depositar en vía pública, la materia orgánica recogida selectivamente. Estos irán equipados con etiquetas RFID, para el control de los datos de recogida de la materia orgánica.

- Suministro de cubos de 40 litros, para depositar en vía pública, la fracción que corresponda, según calendario: envases ligeros (EELL), papel-cartón (PC), resto (R), vidrio (V). Estos irán equipados con etiquetas RFID, para el control de los datos de recogida de cada fracción.

- Suministro de las etiquetas RFID de identificación por radiofrecuencia, para instalar en los cubos citados, de 20 y 40 litros.

L.1.2.- NÚMERO DE UNIDADES DE CADA TIPO.

| Producto | Número de unidades |
| --- | --- |
| Cubo aireado de 10 litros. | 9.500 |
| Cubo de 20 litros, con etiqueta RFID. | 9.500 |
| Cubo de 40 litros, polivalente, con etiqueta RFID. | 9.500 |
| Etiquetas RFID de identificación por radiofrecuencia, para instalar en los cubos anteriores, de 20 y 40 litros. | 19.000 |

L.1.3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR CADA TIPO DE SUMINISTRO.

L.1.3.1.- CUBOS AIREADOS DE 10 LITROS, MARRONES, PARA EL DEPOSITO Y ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA ORGÁNICA RECOGIDA SELECTIVAMENTE EN LAS VIVIENDAS.

Características generales:

- Capacidad: 10 litros.

- Tendrán forma tronco piramidal con base rectangular con aristas redondeadas.

- Color marrón (RAL 8007) en cuerpo y tapa.

- Serigrafía personalizada incluida en el cuerpo del contenedor, monocolor en caliente. El diseño de la misma será realizado por empresa especializada contratada por la Junta de Extremadura al efecto y suministrado al adjudicatario, antes de la fabricación de los cubos. Al menos rezarán el logotipo de la Junta de Extremadura, logotipo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional” “Una manera de hacer Europa”. La serigrafía incluirá en letras destacadas “Solo residuos orgánicos”.

- Certificados de homologación del producto según las norma Europea UNE-EN 840-1:2013.

Características del material:

- Fabricado en polipropileno (PP) 100% reciclable, moldeo por inyección.

- Certificado de uso de material reciclado en un mínimo del 20% del material utilizado. Se valorará como criterio de adjudicación un uso superior de material reciclado.

- Resistente a los rayos UV y a los agentes químicos, ácidos, efecto agua y cambios de temperatura (Tª entre –20ºC y +60ºC) y biológicos.

- No tóxico.

- Pigmentos sin metales pesados.

- Coloreado en masa.

Características físicas del cubo:

- Los licitadores indicarán las medidas y el peso del cubo en la memoria técnica.

- Apto para el uso de bolsa compostable.

- Fondo del cubo ergonómico que facilite la circulación del aire y mantenga la bolsa elevada.

- Fondo del cubo con sistema de recogida de lixiviados.

- Dispondrá de pestañas adecuadas para la disposición abierta de las bolsas compostables.

Paredes:

- Espesor paredes: los licitadores indicarán el grosor de las paredes del cubo en la memoria técnica. Se valorará como criterio de calidad, en la adjudicación, la cantidad de material utilizado y espesor de las paredes del cubo.

- Paredes con superficie perforada que garantice una perfecta circulación del aire, al menos se garantizará un 40% de superficie perforada, a excepción de una parte de la pared frontal del cubo, que llevará la serigrafía del cubo.

Asa:

- Asa de plástico, en forma de viga, ergonómica y resistente, con sistema de bloqueo integral de la tapa según posición. Deberá permitir sujetar la tapa semiabierta.

Tapa:

- La tapa estará fijada con bisagra que permitirá una apertura total de 270º.

- Tapa con superficie perforada para asegurar la circulación del aire.

- Tapa fácilmente desmontable e intercambiable para facilitar la limpieza y sustitución. En caso contrario, se deberá justificar las ventajas de otro sistema.

L.1.3.2. CUBO DE 20 LITROS, MARRONES, PARA EXTERIOR, DE APORTACIÓN A LA CALLE, CON  ETIQUETA RFID, PARA LA RECOGIDA DE LA MATERIA ORGÁNICA.

Características generales:

- Capacidad: 20 litros.

- Tendrán forma tronco piramidal con base rectangular y aristas redondeadas.

- Color marrón (RAL 8007) en cuerpo y tapa.

- Serigrafía personalizada incluida en el cuerpo del contenedor, monocolor en caliente, con el código de la etiqueta RFID incrustado. El diseño de la misma será realizado por empresa especializada contratada por la Junta de Extremadura al efecto y suministrado al adjudicatario, antes de la fabricación de los cubos. Al menos rezarán el logotipo de la Junta de Extremadura, logotipo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional” “Una manera de hacer Europa”. La serigrafía incluirá en letras destacadas “Solo residuos orgánicos”.

- Certificados de homologación del producto según las norma Europea UNE-EN 840-1:2013.

Características del material:

- Fabricado en polipropileno (PP) 100% reciclable, moldeo por inyección.

- Certificado de uso de material reciclado en un mínimo del 20% del material utilizado. Se valorará como criterio de adjudicación un uso superior de material reciclado.

- Resistente a los rayos UV y a los agentes químicos, ácidos, efecto agua y cambios de temperatura (Tª entre –20ºC y +60ºC) y biológicos.

- No tóxico.

- Pigmentos sin metales pesados.

- Coloreado en masa.

Características físicas del cubo:

- Los licitadores indicarán las medidas y el peso del cubo en la memoria técnica.

- El fondo del cubo permitirá la fácil limpieza, evitando rincones no redondeados.

- Posibilidad de colgarlo en columna vertical.

- Los cubos deben ser apilables.

Paredes:

- Espesor paredes: los licitadores indicarán el grosor de las paredes del cubo en la memoria técnica. Se valorará como criterio de calidad, en la adjudicación, la cantidad de material utilizado y espesor de las paredes del cubo.

Asa:

- Asa de plástico, en forma de viga, ergonómica y resistente, con sistema de bloqueo integral de la tapa cuando se encuentra en posición frontal y cuando el asa se encuentra en posición vertical para facilitar el transporte del cubo. Deberá permitir sujetar la tapa semiabierta.

Tapa:

- Con diseño ergonómico para facilitar la evacuación del agua de lluvia.

- Tapa con rotación de 270º sin tocar el suelo durante su apertura y bisagras fijadas al cuerpo.

- Tapa fácilmente desmontable e intercambiable para facilitar la limpieza y sustitución. En caso contrario, se deberá justificar las ventajas de otro sistema.

- La bisagra de la tapa del cubo deberá de garantizar que el cubo pueda ser colgado de la misma, debiendo de presentar para ello, un espacio libre mínimo practicable de 100 mm. La sección transversal al largo de la bisagra deberá de presentar una forma semiesférica o similar que garantice su utilización como soporte para ser colgado de este elemento; la bisagra.

Sistema de identificación:

- El cubo dispondrá de espacio para alojar la etiqueta RFID pasiva de lectura y escritura, de muy alta frecuencia, encapsulada en la parte frontal o lateral del cubo, y en el interior del borde de este.

- Encapsulado plástico de la etiqueta RFID según características del punto L.1.3.4.

- Igualmente los cubos se entregarán con etiquetas físicas para facilitar la identificación de la etiqueta RFID con el usuario.

L.1.3.3. CUBO DE 40 LITROS, GRIS, POLIVALENTE EXTERIOR, DE APORTACIÓN A LA CALLE, CON ETIQUETA RFID, PARA LA RECOGIDA DE LA FRACCIÓN DE RESIDUO QUE CORRESPONDA: ENVASES LIGEROS (EELL), PAPEL-CARTÓN (PC), RESTO (R), VIDRIO (V), SEGÚN CALENDARIO DE CADA MUNICIPIO.

Características generales:

- Capacidad: 40 litros.

- Tendrán forma tronco piramidal con base rectangular y aristas redondeadas.

- Color gris (RAL 7038) en cuerpo y tapa.

- Serigrafía personalizada incluida en el cuerpo del contenedor, monocolor en caliente, con el código de la etiqueta RFID incrustado. El diseño de la misma será realizado por empresa especializada contratada por la Junta de Extremadura al efecto y suministrado al adjudicatario, antes de la fabricación de los cubos. Al menos rezarán el logotipo de la Junta de Extremadura, logotipo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional” “Una manera de hacer Europa”. La serigrafía incluirá en letras destacadas “Solo para la entrega de residuos de Papel/Cartón, Envases Ligeros, Vidrio o Resto, según calendario”

- Certificados de homologación del producto según las norma Europea UNE-EN 840-1:2013.

Características del material:

- Fabricado en polipropileno (PP) 100% reciclable, moldeo por inyección.

- Certificado de uso de material reciclado en un mínimo del 20% del material utilizado. Se valorará como criterio de adjudicación un uso superior de material reciclado.

- Resistente a los rayos UV y a los agentes químicos, ácidos, efecto agua y cambios de temperatura (Tª entre –20ºC y +60ºC) y biológicos.

- No tóxico.

- Pigmentos sin metales pesados.

- Coloreado en masa.

Características físicas del cubo:

- Los licitadores indicarán las medidas y el peso del cubo en la memoria técnica.

- El fondo del cubo permitirá la fácil limpieza, evitando rincones no redondeados.

- Posibilidad de colgarlo en columna vertical.

- Los cubos deben ser apilables.

Paredes:

- Espesor paredes: los licitadores indicarán el grosor de las paredes del cubo en la memoria técnica. Se valorará como criterio de calidad, en la adjudicación, la cantidad de material utilizado y espesor de las paredes del cubo.

Asa:

- Asa de plástico, en forma de viga, ergonómica y resistente, con sistema de bloqueo integral de la tapa cuando se encuentra en posición frontal y cuando el asa se encuentra en posición vertical para facilitar el transporte del cubo. Deberá permitir sujetar la tapa semiabierta.

Tapa:

- Con diseño ergonómico para facilitar la evacuación del agua de lluvia.

- Tapa con rotación de 270º sin tocar el suelo durante su apertura y bisagras fijadas al cuerpo.

- Tapa fácilmente desmontable e intercambiable para facilitar la limpieza y sustitución. En caso contrario, se deberá justificar las ventajas de otro sistema.

- La bisagra de la tapa del cubo deberá de garantizar que el cubo pueda ser colgado de la misma, debiendo de presentar para ello, un espacio libre mínimo practicable de 100 mm. La sección transversal al largo de la bisagra deberá de presentar una forma semiesférica o similar que garantice su utilización como soporte para ser colgado de este elemento; la bisagra.

Sistema de identificación:

- El cubo dispondrá de espacio para alojar la etiqueta RFID pasiva de lectura y escritura, de muy alta frecuencia, encapsulada en la parte frontal o lateral del cubo, y en el interior del borde de este.

- Encapsulado plástico de la etiqueta RFID según características del punto L.1.3.4.

- Igualmente los cubos se entregarán con etiquetas físicas para facilitar la identificación de la etiqueta RFID con el usuario.

L.1.3.4. ETIQUETAS RFID DE IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA, PARA INSTALAR EN LOS CUBOS CITADOS, DE 20 Y 40 LITROS.

El licitador deberá prever la instalación de “transponedores”  o etiquetas RFID de identificación por radiofrecuencia a todos los cubos para contener residuos, de 20 litros y de 40 litros, citados en los puntos L.1.3.2. y L.1.3.3.

Las etiquetas deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Las etiquetas deberán estar encapsuladas con el fin de protegerlas de las inclemencias meteorológicas y/o de la afectación de la humedad ambiental. El proveedor aportará la documentación acreditativa de la robustez y resistencia del sistema de encapsulado frente a golpes y humedad.

- Las etiquetas RFID y su encapsulado han de estar sujetos al cubo mediante elementos de sujeción físicos, sin adhesivos ni colas y ubicadas en un lugar no visible.

- Serán de tipo pasivo, sin alimentación externa.

- La codificación de las etiquetas RFID deberá ser personalizable, reescribible y reprogramable.

- La tecnología de frecuencia de identificación RFID es Ultra High Frecuency (UHF) 860 MHz- 960 MHz predeterminada a 868 MHz (Frecuencia Europea), de mayor rango de detección en la obtención de datos.

- Las etiquetas RFID deberán cumplir con la normativa ISO 18000-6C Class1 Gen2 / ISO 18000-6B para Ultra High Frecuency (UHF).

- Las etiquetas RFID no deberán estar encriptadas, para permitir la lectura a otros agentes del servicio de recogida de residuos.

- El código de la etiqueta RFID debe ser de 12 dígitos alfanuméricos donde:

  - El primer dígito será una letra que indicará el municipio al que pertenece.

  - Los cuatro dígitos siguientes indicarán la capacidad del cubo en forma numérica (ej. 0040)

  - El sexto dígito corresponderá a una letra indicativa de la fracción a depositar en el cubo (ej. A)

  - Los seis últimos dígitos corresponderán a la identificación del usuario al que pertenece el cubo (ej. 000001)

En todos los casos, las etiquetas RFID se entregarán correctamente colocadas en los elementos de contención descritos (cubos), además dichos contenedores llevarán un código termograbado que relacione el cubo con la etiqueta RFID.

L1.4.- ENTREGA DE LOS SUMINISTROS.

El adjudicatario entregará los suministros para su recepción, en las instalaciones municipales que señale la entidad licitadora.

L1.5-GARANTIA DE LOS SUMINISTROS.

La garantía de los suministros será de 24 meses.

L1.6.-PLAZO DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS.

El plazo de entrega del suministro será de 6 meses a partir del día siguiente a la firma del contrato.

L1.7.-PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DEL LOTE 1.

El presupuesto de licitación del Lote nº 1 asciende a CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS (160.930,00 Euros), IVA incluido, según el siguiente desglose:

| Suministro | Número de unidades | Precio unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Cubo aireado de 10 litros. | 9.500 | 1,45 € | 13.775,00 € |
| Cubo de 20 litros, con etiqueta RFID. | 9.500 | 3,75 € | 35.625,00 € |
| Cubo de 40 litros, polivalente, con etiqueta RFID. | 9.500 | 6,20 € | 58.900,00 € |
| Etiquetas RFID de identificación por radiofrecuencia, para instalar en los cubos anteriores, de 20 y 40 litros. | 19.000 | 1,30 € | 24.700,00 € |
| Total lote sin IVA | 133.000,00 € |
| IVA | 27.930,00 € |
| Total IVA incluido | 160.930,00 € |